# Kudrawiec - kolokwium

1. Co to jest nieciągłość pasm w strukturach półprzewodnikowych. 1pkt

Nieciągłość pasm (ang. band gap) w strukturach półprzewodnikowych to przestrzeń energetyczna pomiędzy pasmem walencyjnym (najwyższym zapełnionym pasmem energetycznym) a pasmem przewodnictwa (najniższym wolnym pasmem energetycznym).

2. Wymień dwuskładnikowe półprzewodniki grupy IV w kolejności od największej

przerwy energetycznej do najmniejszej. 1pkt

Półprzewodniki grupy IV, czyli Si (~1,12 eV), Ge (~0,66 eV), Sn (~0 eV) i ich związki:

C (diament) > SiC > Si > Ge > α-Sn (półmetal).

3. Podaj przykłady warstw półprzewodnikowych osadzanych na podłożu GaAs lub InAs

w których pojawią się naprężenia rozciągające. 1pkt

Naprężenia rozciągające:

np. InGaAs na podłożu GaAs (dla x < 0.53), AlGaAs na GaAs (dla małego x), InAs na GaSb.

Na podłożu GaAs (5.653 Å):

- GaP (5.450 Å)
→ mniejsza stała sieciowa → naprężenie rozciągające

- AlAs (5.661 Å)
→ bardzo bliska, ale nieco mniejsza → lekkie rozciąganie

- Si (5.431 Å) – nie epitaksjalne, ale dla specjalnych zastosowań
→ mocno rozciągane, trudne technologicznie

Na podłożu InAs (6.058 Å):

- GaAs (5.653 Å)
→ znacznie mniejsza stała → naprężenie rozciągające

- InP (5.868 Å)
→ mniejsza niż InAs → rozciąganie

4. Dla jakiej warstwy grubość krytyczna będzie mniejsza: warstwy InAs osadzanej na

podłożu GaAs czy warstwy InAs osadzanej na podłożu GaSb? 1pkt

Grubość krytyczna będzie mniejsza dla InAs na GaAs, bo różnica stałych sieci jest większa niż dla InAs na GaSb

Oto jak to zrobić logicznie – krok po kroku:

1. Zrozum, które materiały są do siebie bardziej „dopasowane”

Materiały zbliżone chemicznie i krystalograficznie mają podobne stałe sieciowe.

InAs i GaSb to związki III-V, mające zbliżone atomy (In i Ga, As i Sb).

GaAs to też III-V, ale As i Sb różnią się bardziej niż As i As, więc strukturalnie i chemicznie InAs bliżej do GaSb niż do GaAs.

2. Zasada ogólna:

Im bardziej do siebie dopasowane są materiały (chemicznie i strukturalnie), tym mniejsze naprężenia i większa grubość krytyczna.

✳️ Praktyczny wniosek:

InAs vs GaAs → duże różnice → silne naprężenia → niska grubość krytyczna

InAs vs GaSb → podobne struktury → małe naprężenia → wysoka grubość krytyczna

5. Jak zmienia się przerwa energetyczna wraz ze stałą sieciową dla półprzewodników

grupy III-V. 1pkt

Zależność przerwy energetycznej od stałej sieciowej w półprzewodnikach III-V ma ogólną, nieliniową i odwrotną tendencję: im większa stała sieciowa, tym mniejsza zwykle przerwa energetyczna.

Dla półprzewodników III-V (np. GaAs, InP, GaN, InAs, AlP itd.) obserwuje się, że:

- Materiały o małych atomach i krótkiej stałej sieciowej (np. AlN, GaN) mają duże przerwy energetyczne (twarde dielektryki lub szerokopasmowe półprzewodniki),

- Materiały o dużych atomach i dużej stałej sieciowej (np. InSb, InAs) mają małe przerwy energetyczne (czasem nawet <0,5 eV).

Dla związków III-V przerwa energetyczna maleje wraz ze wzrostem stałej sieciowej (czyli odwrotnie proporcjonalnie).

6. Jak zmienia się przerwa energetyczna w materiałach półprzewodnikowych ze wzrostem

ciśnienia hydrostatycznego? 1pkt

Przy wzroście ciśnienia hydrostatycznego przerwa energetyczna zwiększa się (w większości półprzewodników).

W większości półprzewodników, przerwa energetyczna (Eg) zwiększa się ze wzrostem ciśnienia hydrostatycznego. Dzieje się tak, ponieważ

- Wzrost ciśnienia powoduje zmniejszenie odległości międzyatomowych, co wpływa na:

  - Zwiększenie nakładania się orbitali atomowych,

  - Przemieszczenie poziomów energetycznych w paśmie przewodnictwa i walencyjnym.

Efektem jest zwykle zwiększenie przerwy energetycznej, ponieważ:

- Pasmo przewodnictwa przesuwa się w górę bardziej niż pasmo walencyjne w dół.

-   Zazwyczaj: Eg rośnie ze wzrostem ciśnienia hydrostatycznego.

-   Wysokie ciśnienie może prowadzić do zmiany struktury pasmowej, np. w InP, GaAs.

W niektórych półprzewodnikach przy wysokim ciśnieniu może dojść do zmiany typu przerwy energetycznej (np. z bezpośredniej na pośrednią),

7. Jak zmienia się przerwa energetyczna w materiałach półprzewodnikowych ze wzrostem

temperatury? 1pkt

Wraz ze wzrostem temperatury przerwa energetyczna maleje, ze względu na rozszerzalność cieplną i oddziaływania fononowe.

8. Jak wyznaczyć stałą sieciową dla czteroskładnikowych związków

półprzewodnikowych? 1pkt

Stałą sieciową dla związków czteroskładnikowych (np. InₓGa₁₋ₓAsᵧP₁₋ᵧ) wyznacza się przez interpolację liniową stałych sieci składników, czasem z poprawką nieliniową (np. z użyciem parametru ugięcia).

9. Jak wyznaczyć przerwę energetyczną dla trójskładnikowych związków

półprzewodnikowych? 1pkt

Przerwę energetyczną trójskładnikowych związków (np. InₓGa₁₋ₓAs) wyznacza się przez interpolację z uwzględnieniem parametru ugięcia (bowing parameter):

Eg(x) = x·Eg(InAs) + (1–x)·Eg(GaAs) – b·x·(1–x)

10. Wymień półprzewodniki z grupy III-V ze skośną przerwą energetyczną. 1pkt

Półprzewodniki z grupy III-V (czyli złożone z pierwiastków grupy III i V układu okresowego) ze skośną przerwą energetyczną:

Al As – arsenek glinu

Al P – fosforek glinu

Ga P – fosforek galu

np. AlSb, GaP, GaSb, InP.

11. Co jest źródłem pól elektrycznych w heterostrukturach półprzewodnikowych. 1pkt

Źródłem pól elektrycznych w heterostrukturach półprzewodnikowych są niejednorodności materiałowe i ładunkowe powstające na styku różnych półprzewodników.

Źródłem pól elektrycznych w heterostrukturach są gradienty stężenia domieszek, nieciągłości pasm, oraz spontaniczna i piezoelektryczna polaryzacja (szczególnie w nitrydach).

12. Czym odróżniają się półprzewodniki III-V rozrzedzone azotem od regularnych

półprzewodników III-V (tj. GaAs, InP, itd). 3pkt

Półprzewodniki III-V rozrzedzone azotem (np. GaInNAs):

– mają znacznie mniejszą przerwę energetyczną niż klasyczne III-V,

– wykazują silne nieliniowe zmiany właściwości przy małych stężeniach azotu,

– cechują się lokalizacją stanów wprowadzaną przez azot, co prowadzi do silnego wpływu na strukturę pasmową.